电解槽筑炉材料取样标准：

- 阴极炭块

依据铝电解用石墨质阴极炭块行业标准YS/T 623-2012进行外观质量尺寸的检查和判定，对符合外观质量的供货炭块进行理化指标检验，按每批次120吨取样，现场分不清日期或到货顺序的可参照公司原材料取样标准进行取样。

- 钢棒糊、阴极糊

铝电解用钢棒糊、阴极糊参照行业标准YS/T 65-2012和公司大修材料评判标准进行外观质量和理化指标检验判定，按每批次不大于100吨随机选取规定的采样单元数进行取样。

- 侧部复合块

依据冶金行业标准YB/T4035-2007和公司大修材料评判标准进行外观质量和理化指标检验判定，按每批次不大于120吨随机选取规定的采样单元数进行取样。

- 干式防渗料

依据铝电解用干式防渗料行业标准YS/T456-2014和公司大修材料评判标准进行外观质量和理化指标检验判定，按每批次500吨以内选取至少10袋以上（少于10袋全取）随机取样并混匀缩分。发现质量有变化或检验不合格时另行组批加倍取样检测。

- 浇注料

依据铝电解用高铝质和粘土质耐火浇注料行业标准YB/T5083-2014和公司大修材料评判标准进行外观质量和理化指标检验判定，材料按同一组批60吨随机选取规定的采样单元数进行取样，发现质量有变化或检验不合格时另行组批加倍取样检测。

- 轻质保温砖（含硅藻土保温砖、隔热耐火砖）耐火砖

依据铝电解用轻质隔热制品国家标准GB3996-83和公司大修材料评判标准进行外观质量和理化指标检验判定,按照每批垛数、排数、实际块数间隔均匀照顾全面，进行外观检查和取样（批次不大于50吨）。

- 硅酸钙板、陶瓷纤维板

依据国家标准硅酸钙绝热制品GB/T10699-2015、陶瓷纤维制品GB/T3003-2006，和公司大修材料评判标准进行外观质量和理化指标检验判定,外观尺寸允许偏差及表面质量的抽查按照国标选取规定的采样单元数和抽样方案进行抽查判定，理化指标的检验取样按照每批次不大于40m3。

质量监督办公室

2015.11.02