附件

锂、锶、重晶石、石灰岩、菱镁矿和硼等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）

矿产资源合理开发利用“三率”指标是指矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标①，是评价矿山企业开发利用矿产资源效果的主要指标。经研究，确定锂、锶、重晶石、石灰岩、菱镁矿和硼等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求如下：

- 一、锂矿（固体）

- （一）开采回采率。

1.露天开采。

大、中型露天矿山开采回采率不低于92%；小型露天矿山开采回采率不低于90%。

2.地下开采。

依据矿山围岩稳固程度和矿体厚度的不同，锂矿地下开采回采率最低指标要求为78～84%（详见表1）。

注：①“三率”指标定义及其计算方法参见《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》（DZ/T0272-2015）。

表1  锂矿地下开采回采率的最低指标要求

| 围岩稳固性 | 矿体厚度 | 回采率（%） |
| --- | --- | --- |
| 稳固 | 薄矿体 | 82 |
|  | 中厚、厚矿体 | 84 |
| 中等稳固 | 薄矿体 | 80 |
|  | 中厚、厚矿体 | 82 |
| 不稳固 | 薄矿体 | 78 |
|  | 中厚、厚矿体 | 80 |

- （二）选矿回收率。

在保证生产合格锂精矿产品的基础上，根据矿石结构构造类型、矿石入选品位等影响因素，锂矿选矿回收率应分别达到以下指标要求（详见表2）。

表2  锂矿选矿回收率最低指标要求

| 序号 | 入选品位（Li2O，%） | 选矿回收率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Li2O≥1.3 | 80 |
| 2 | 0.9＜Li2O＜1.3 | 75 |
| 3 | 0.6≤Li2O≤0.9 | 70 |
| 4 | Li2O＜0.6 | 65 |

- （三）综合利用率。

在锂矿中常有铍、钽、铌等共伴生。当共伴生有用组分矿物达到表3中所列含量时，应对该有用组分进行综合利用。其中：综合回收2种稀有金属时，共伴生矿产综合利用率应达到40%以上，综合回收3种以上稀有金属时，共伴生矿产综合利用率应达到30%以上。当锂矿为锂辉石－花岗伟晶岩矿石类型时，钽、铌共伴生矿产综合回收率不低于15%。

表3  伴生铍、钽、铌综合回收参考性工业指标表

| 矿床类型 | 铍 | 钽、铌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BeO质量 分数(%) | (Ta，Nb)2O5质量分数(%) Ta2O5质量分数/Nb2O5质量分数＞0.4 | 或Ta2O5质量分数(%) |
| 花岗伟晶岩类矿床与气成-热液矿床 | ≥0.04 | ≥0.007-0.01 | ≥0.003 |
| 碱性长石花岗岩类矿床 | ≥0.04-0.06 | ≥0.01-0.015 | ≥0.005 |

注：摘自《稀有金属矿产地质勘查规范（DZ/T0203-2002）》

- 二、锶矿

- （一）开采回采率。

1.露天开采。

锶矿露天开采回采率不低于90%；矿体形态变化大、矿体薄、矿岩稳固性差的矿山开采回采率不低于85%。

2.地下开采。

依据矿山矿石品位、矿体厚度等的不同，锶矿地下开采回采率最低指标要求分别为65%-80%（详见表4）。

表4  锶矿地下开采回采率的最低指标要求（%）

| （二）选矿回收率。 矿石品位（%） | 回采率指标要求（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1m≤矿体厚度≤3m | 矿体厚度＞3m |
| ≥35 | 75 | 80 |
| ＜35 | 65 | 75 |

根据矿石入选品位和可选难易程度等影响因素，建议最低指标要求分别为40%-88%（详见表5）。

表5  锶矿选矿回收率的最低指标要求

| 注：①矿石中等可选是指矿石的物质组成、结构、有价成分的赋存状态使其在常规选矿方法、选矿条件和选矿流程中较容易分选并得到理想指标。 矿石品位（%） | 回收率指标要求（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 矿石中等可选① | 矿石复杂难选② |
| ≥45 | 88 | 80 |
| 45-25 | 80 | 75 |
| ≤25 | 50 | 40 |

②矿石复杂难选是指矿石赋存状态微细(小于10微米)呈浸染状嵌布，或者共伴生组分多，或者泥化严重，或者氧化率＞30%，或者以上条件兼而有之。

- （三）综合利用率。

锶矿矿物主要为天青石，常与重晶石、石膏、硫铁矿共伴生，当锶矿石为中等可选时，其共伴生矿产综合利用率不低于50%；当锶矿石为复杂难选时，其共伴生矿产综合利用率不低于40%。

- 三、重晶石矿

- （一）开采回采率。

1. 露天开采。

露天矿山开采回采率不低于90%。

2. 地下开采。

地下矿山开采回采率不低于85%。

- （二）选矿回收率。

易选矿石不低于90%，难选矿石不低于80%。

重晶石矿的可选性主要取决于矿石的结构构造、伴生矿物的种类及特性，通常将矿石结构简单、伴生矿物单一的称为易选矿石；将矿石结构复杂，伴生有石英、方解石、萤石等矿物成分的称为难选矿石。

- （三）综合利用率。

对于共伴生矿物为萤石且含量达到20%以上的，应进行综合回收，共伴生矿产综合利用率不低于75%。

- 四、石灰岩矿

- （一）开采回采率。

露天矿山开采回采率不低于90%。

- （二）综合利用率。

矿山企业开发利用石灰岩矿产时，鼓励对矿山开采废石综合利用，用作建筑材料或矿山采空区回填复垦。综合利用率不低于60%。

- 五、菱镁矿

- （一）开采回采率。

1. 露天开采。

露天矿山开采回采率不低于90%。

2. 地下开采。

地下矿山开采回采率不低于80%。

- （二）选矿回收率。

当菱镁矿品位低于三级（MgO≥43、CaO≤1.5、SiO2≤3.5）以下时，须进行选矿回收，其回收率不低于58%。

- （三）综合利用率。

矿山企业开发利用菱镁矿矿产时，鼓励综合利用低品位矿石、利用矿山开采废石及选矿尾矿，制作建筑材料或矿山采空区回填。

- 六、硼矿（固体）

- （一）开采回采率。

1.露天开采。

露天矿山开采回采率不低于93%。

2.地下开采。

地下矿山开采回采率不低于80%。

- （二）选矿回收率。

硼矿中只有低品位硼铁矿（5%≤B2O3≤11%）①进行选矿，其选矿回收率（总硼）不低于65%。

- （三）综合利用率。

硼矿中只有低品位硼铁矿对其共伴生的铁和铀矿产进行综合利用，其共伴生矿产综合利用率不低于55%。

注：①低品位硼铁矿标准来自《重晶石、毒重石、萤石、硼矿地质勘查规范（中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0211-2002）》