镁砂采购技术条件

- 范围

本技术条件规定了各种镁砂采购的技术要求、试验方法、检验规则、验收准则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于鞍山鑫源耐材资源有限公司外购的各种镁砂。

- 规范性引用文件

下列文件的条款，通过本标准的引用构成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2999  耐火材料  颗粒体积密度试验方法

GB/T 3007  耐火材料  含水量试验方法

GB/T 5069  镁铝系耐火材料化学分析方法

GB/T 17617 耐火原料和不定形耐火材料  取样

YB/T 5204  致密耐火浇注料筛分析试验方法

- 技术要求

  - 镁砂的理化指标应符合表1规定

表1

| 项 目 | 技 术 指 标 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高纯镁砂 | 中档镁砂 | 重烧镁砂 | 镁橄榄砂 |  |
| MgO，% | ≥97.0 | ≥94.5 | ≥91 | ≥45.0 | GB/T 5069 |
| Fe2O3，% | — | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤10.0 |  |
| 灼减，% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 |  |
| 水份，% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | GB/T 3007 |
| 颗粒体密，g/cm3 | ≥3.3 | ≥3.15 | ≥3.1 |  | GB/T 2999 |

3.2 镁砂粒度：中档镁砂为椭圆球状，30-60mm，30mm以下者不超过10%；

重烧块料规格20-300mm，20-50mm者不超过20%，20mm以下者不超过5%。

3.3 镁砂外观：目视大块镁砂不得整块为欠烧品，中档镁砂球欠烧品不得超过1%；

镁橄榄砂为煅烧熟料。

- 试验方法

  - 镁砂取样按GB/T 17617规定进行。

  - 化学成份、颗粒体密的检测按表1规定进行。

  - 粒度检测按YB/T 5204规定进行。

- 检验规则

镁砂的检验由供方的质量监督部门负责进行，检验合格后方可出厂。

- 验收准则

  - 需方的质量监督部门对每批来料进行粒度检测，并按表1的规定复验各项理化指标，使用单位负责检查外观质量。

- 6.2外观检查、复验结果中如有指标不符合本标准规定，符合需方让步接收条件时，可以做让步接收，但对供方进行相应考核；不符合让步接收条件时，即退货。

- 包装、标志和质量证明书

  - 包装

大块镁砂采用散装汽运，颗粒采用编织袋包装，袋口应封牢，每袋重量按用户要求进行。

  - 标志

袋装品每袋外面应标明供方名称、原料名称、粒度、净重、生产日期等。

  - 质量证明书

每批原料应随车附带质量证明书，证明书的内容应包括：供方名称、原料名称、粒度和本技术条件规定的各项技术指标检测结果。

__________________